## Slide 1: 超伝導信号処理回路と その天文分野への応用 March 8, 2016
横浜国立大学工学研究院
山梨裕希, 小箱紗希, 小野智裕, 坂下洋介, 吉川信行
第16回ミリ波サブミリ波受信機ワークショップ

## Slide 2: 内容
超伝導回路技術と、天文分野応用 から見たその特徴
天文分野に使える（かもしれない）回路
  乱数生成回路
  FFTプロセッサ
  自己相関器

## Slide 3: 内容
超伝導回路技術と、天文分野応用 から見たその特徴
天文分野に使える（かもしれない）回路
  乱数生成回路
  FFTプロセッサ
  自己相関器

## Slide 4: 超伝導巨視的量子コヒーレンス
2e
2e
巨視的な系なのに、ひとつの 波動関数による状態記述
2e
2e
2e
2e

## Slide 5: 超伝導回路におけるビット
超伝導リング中の磁束：
「磁束量子」の整数倍になる
磁束量子の有無でのビット表現
位相の量子化条件： １周当たり2pの整数倍
2e
2e
2e
F0 = h/2e = 2.07×10-15 Wb

## Slide 6: 超伝導回路におけるゲート
q
I
ジョセフソン接合（JJ)： F0にとってのゲート
V
F0
I
V
O
Ic
f: F0の通過数/秒

## Slide 7: Single Flux Quantum (SFQ)回路
超伝導体
磁束量子
電源電流
ジョセフソン接合
Likharev, IEEE Trans Appl. Supercond. 1 (1991) 3.
直流バイアス電流

## Slide 8: SFQ伝搬（信号伝搬）の原理
I
V
-Ic
(a)
(b)
(c)
(a)
(b)
> 1 mV
> 10 ps
F0
(c)

## Slide 9: SFQ信号伝搬回路
分岐
合流
方向性結合

## Slide 10: SFQ論理ゲートの例
din
L2
out
din
L2
out
SFQ保持ループ （インダクタンス大）
clk
clk
SFQ
SFQ
DFF (Delay Flip-Flop)
‘0’
‘1’
‘0’
‘1’
‘0’
‘1’
‘0’
‘1’

## Slide 11: 電力と遅延の他デバイスとの比較
Courtesy of Prof. Tanaka (Nagoya Univ.)
106の誤り

## Slide 12: SFQ回路の得意な回路
ORゲート
A
B
C
D
OUT
OUT = (A + B) + (C + D)
１ゲートの出力が得られれば 即時に次のデータを入力可
超高スループットのディジタル回路

## Slide 13: SFQ回路の苦手な回路
ORゲート
A
B
C
OUT
出力のフィードバックを待つ必要
スループットの低下

## Slide 14: SFQ回路の得意な計算
真理値表
A B
OUT
a
b
c (= A + B)
0 0
0 1
1 0
1 1
0
1
1
0
排他的論理和ゲート （Exclusive-OR）

## Slide 15: SFQ回路は天文分野向き？
天文分野の解析回路：
データは１次元１方向 （フィードバック不要）
排他的論理和計算が得意 （1ゲートでの相関計算可）
SFQ回路の有望な応用先
天文分野は 冷却を厭わない

## Slide 16: 内容
超伝導回路技術と、天文分野応用 から見たその特徴
天文分野に使える（かもしれない）回路
  乱数生成回路
  FFTプロセッサ
  自己相関器

## Slide 17: 乱数の種類
疑似乱数
計算アルゴリズム使用
周期あり
汎用計算機で生成可
物理乱数
ランダムな自然現象 を利用
周期なし
専用素子が必要
乱数：周期、相関のない数値列 シミュレーションや計測器の校正に利用

## Slide 18: SFQ疑似乱数生成器（専用回路）
Zhou et al., IEEE TAS 11 (2001) 617.
50 GHz疑似乱数生成
複数出力を用いた生成レートの向上 （3 outputs/clockまで実証）
武藤他, IEICE秋季大会, 2015年9月.
Yamada et al., Physica C 518 (2015) 85.
量子電圧ノイズ源に使用

## Slide 19: SFQ物理乱数生成器
IC = 216 mA, Rs = 1.73 W, L = 2.52 pH
49.1 mA
Rs
Rs
Rs
IC
IC
IC
Yamanashi et al., IEEE TAS 19 (2009) 630.

## Slide 20: Simulation Result
Rs
Rs
Rs
IC
IC
IC
SRL 2.5 kA/cm2 Nb Standard process
Generation rate > 20 Gbps
Noise source

## Slide 21: Simulated Autocorrelation versus Generation Rate
Maximum generation rate: ~25 Gbps (2.5 kA/cm2 Nb Standard Process)
No correlation
completely correlated

## Slide 22: High-Speed Test of RNG
AIST 2.5-kA/cm2 Nb standard process 2

## Slide 23: 回路作製プロセス
DC power
Wiring
Logic gates
Main ground
産総研Nbアドバンストプロセス (AIST-ADP)
超伝導配線層：Nb 線間絶縁層：SiO2, 抵抗層：Mo

## Slide 24: AIST-ADP
30 μm
In
Clock
Out
Data storage loop
JJ
最小線幅：1 mm
最小接合面積： 1 mm×1 mm
AIST－ADPで試作した Delay Flip-Flop (DFF)の写真

## Slide 25
Recorded random number: 3.2 Mbit

## Slide 26: Statistical Test Result
13/16のテストに合格
3つのテストは行えず （取得データ不足）
NIST 800-22: 乱数検定ツールの代表
課題は動作安定化

## Slide 27: 内容
超伝導回路技術と、天文分野応用 から見たその特徴
天文分野に使える（かもしれない）回路
  乱数生成回路
  FFTプロセッサ
  自己相関器

## Slide 28: FFT
Discrete Fourier Transform (DFT)
Nサンプル点フーリエ変換の計算量： DFT： O(N2) FFT： O(NlogN)
Twiddle factor
Twiddle factor in z-plane
Re
Im
(N = 4)
FFT

## Slide 29: FFTプロセッサの構成
1st stage
2nd stage
3rd stage
8-point FFT
Butterfly operation
FFTプロセッサ：
バタフライユニット
データシャッフリング
回転因子ROM
Real
Imaginary

## Slide 30: SFQ FFTプロセッサ
Estimated calculation time of 32-bit SFQ FFT processors for 1024-point FFT: 6.2 μs at 50 GHz
Calculation time of FFT processors using CMOS FPGA: 62.95 μs
FFTプロセッサ：
バタフライユニット
データシャッフリング
回転因子ROM

## Slide 31: 4-bitバタフライユニット
Process: AIST 10 kA/cm2 Nb
Advanced Process
Number of JJs: 8349
Bias Current: 1.06 A
Target Frequency:
50 GHz

## Slide 32: バタフライユニット測定の例
Data pattern 1
Re[x(0)] = 0111, Im[x(0)] = 1101,
Re[x(1)] = 1011, Im[x(1)] = 1111,
Re[W] = 1101, Im[W] = 1001
Re[X(0)] = 100100, Re[X(1)] = 010100
Data pattern 2
Re[x(0)] = 0110, Im[x(0)] = 1010,
Re[x(1)] = 1011, Im[x(1)] = 1100,
Re[W] = 1001, Im[W] = 1011,
Re[X(0)] = 100111, Re[X(1)] = 001001

## Slide 33: 動作マージンの周波数依存
Simulation
Measured
51.6 GHzの動作を確認
Sakashita et al., IEEE TAS 25 (2015) 1301205.

## Slide 34: Data Shuffling Circuit
Process: AIST 10 kA/cm2 Nb
Advanced Process
Number of JJs: 726
Bias Current: 87.3 mA
1.50 mm
0.42 mm
Used for 4-bit 8-point FFT
Bias Margin： 80%~125% @50 GHz
59.5 GHz動作

## Slide 35: 4ビット回転因子メモリ
0.90 mm
0.75 mm
Process: AIST 10 kA/cm2 Nb
Advanced Process
Number of JJs: 1028
Bias Current: 109.7 mA
For 4-bit 8-point FFT
Bias Margin： 80%~125%
@50 GHz
51.5 GHz動作実証

## Slide 36: CMOS FFT Processorとの比較
 | Tech-nology | Bit-width | Power [mW] | Clock Frequency [GHz] | Energy per operation (×10-12 J)
[4] | 0.11 μm | 16 | 2.17 | 0.100 | 21.70
This study | 1 mm Nb (JC = 10 kA/cm2) | 16 | 4.86 | 1.56 | 3.115
[4] M. Fonsenca et al., “Design of Pipelined Butterflies from Radix-2 FFT with Decimation in Time Algorithm Using Efficient Adder Compressors”, IEEE Latin American Symposium on Circuit and Systems (LASCAS) 2011.
エネルギー効率で1桁の優位性 （低電力SFQ回路を使えば2-3桁優位）

## Slide 37: 内容
超伝導回路技術と、天文分野応用 から見たその特徴
天文分野に使える（かもしれない）回路
  乱数生成回路
  FFTプロセッサ
  自己相関器

## Slide 38: 自己相関器
時間間隔nt離れたデータ間の相関の計算

## Slide 39: ミリ波分光用SFQ自己相関器
Vernik et al., IEEE TAS 15 (2005) 419.
16チャネル 自己相関器
SISミキサからの出力の自己相関を 低温環境下で計算
ADCの工夫で増幅器は不要？

## Slide 40: 1ビット自己相関器
Dn : Delay Flip-Flop
Clock signal interval : t
(8t)
(6t)
(4t)
(2t)

## Slide 41: 1-bit 自己相関器設計結果
ゼロスキュークロッキング：高速だが 回路規模大
ブランチ クロッキング：速度は劣るが 回路規模小

## Slide 42: 複数ビットADコンバータ
・ 1-bit A/D converter
0 0 0 1 1 1 0 0 0 1 1 1……
01 00 01 10 11 10 01
00 01 10 11 10 ……
・ 2-bit A/D converter
複数ビットADコンバータに 対応できる自己相関器の設計

## Slide 43: 2-bit ADコンバータ用 自己相関器の設計
・ The Karnaugh map of
・ The Karnaugh map of

## Slide 44: 2-bit ADコンバータ用 自己相関器の設計
: The calculation part of
: The calculation part of
JJ数: 527
面積: 0.60 mm×0.45 mm
フィードバックなし
多ビット化による速度低下なし

## Slide 45: 解析用回路まとめ
データは整数型、4ビット（16 LSB）
バタフライユニット50 GHz動作実証
今後はFFTプロセッサ全体の実証へ
FFTプロセッサ
自己相関器
50 GHzを超える動作が可能
多ビット入力にも対応可
課題は拡張性と実装

## Slide 46: 天文分野応用への課題
室温回路との配線数制限 帯域は10 Gbps/channel程度
いずれの回路でも1000ビットや 1000チャネルを超えるときつい
回路作製プロセスの発展 （高JC化での高速化も）
NbN回路の開発
解析回路の高機能化 符号分割多重化で対応

## Slide 47: 全体まとめ
天文用解析回路はSFQ回路の 有望な応用先
  １方向のデータフロー
  排他的論理和ゲートの有効利用
超伝導回路による解析回路例
  （乱数生成器）
  FFTプロセッサ
  自己相関器
拡張性、実装が課題
  仕様に応じた専用設計で対応
  入出力IFは頑張るしかない

## Slide 49: 超伝導？
超伝導： クーパー対のBose-Einstein凝縮
２電子が対（クーパー対）を構成 Bosonとして振る舞う
E
E
波数Dk
k
-k
-k + Dk
k- Dk

## Slide 50: 巨視的量子効果
2e
2e
2e
巨視的な系においても、状態が１つの波動関数で記述可能
超伝導リング中の磁束：
「磁束量子」の整数倍になる
F0 = h/2e = 2.07×10-15 Wb

## Slide 51: ジョセフソン接合（JJ）
q
絶縁体
I
1962, B.D. Josephson
超伝導位相が電気信号として直接見える素子
電気信号で位相の制御